技术数据表

STOP INSECTES

以丙烯酸共聚物为主要成分的杀虫哑光涂料

室内 /室外

**描述 干燥**

STOP INSECTES 是一款以丙烯酸共聚物为主要成分的

水性外内墙涂料。

STOP INSECTES 能杀死蚊子、苍蝇、蟑螂、蚂蚁和蜱螨目。

STOP INSECTES 得到CEB N°135方法的认证。

**使用领域**

STOP INSECTES 应用在室内外砌筑贴面; 木器和 石膏。

20° C和 65% 湿度 :

\*不沾灰 : 15 分钟

\* 干燥 : 30分钟

重涂最少 3小时以后。

**推荐系统**

**室外**

STOP INSECTES 用于改善卫生和限制了住房内出现过敏 的可能性。

快速干燥, 无味，不粉化。 可擦洗，极易涂装。

**技术性能**

成膜外观 : 哑光

颜色: 白色，可调2000种色。100Kg以上的订单可调色后 发货。.

涂布率: ± 6 m²/Kg 根据基材性质不同。符合ISO 23811(2009)标准。.

密度 : 1,64 ± 0,05 Kg/L 25° C。符合NM ISO2811-1 (2008) 标准。

固含量 (重量 ) : 72% ± 2%.

粘度: 380 - 460 泊，为[博勒飞](https://www.baidu.com/link?url=PU-arJXgEGLybAfRQ9XFGTUoFzYmv95-_2PaT9R2WYVy8-irfPE8V2v7xQQkF-29KRmsxiBuau7zO1oTG6NM2_&wd=&eqid=af3ba0f700014c57000000055be4fc05)粘度计在25°C的数值.。

**基材处理**

系统

ENDUIT FACADE P20

COLOPRIM

STOP INSECTES

**室内**

系统 COLOPRIM

COLENDUIT Extra B505 ou SP88

STOP INSECTES

**储存**

层数

1

1

2

层数

1

2

2

基材处理工作须符合 NF DTU59.1规范, 处理工作要尽可能的细致。.

**涂装条件和方法**

STOP INSECTES用滚筒或毛刷涂装无二次施工和粘合

的风险。

涂装限制 : 不能在冷凝或结冰的基材上涂装；不能在 室内温度低于5°C或高于 35°C,或相对湿度大于80 %的 情况下施工。

**施工细节**

密封包装避光可储存2年，使用前须充分搅拌。

**包装**

5 Kg

**健康与安全**

加10 到 15 % 的水稀释。

版本: 2017 年7月 Colorado (07/17)制定.

本版本取消和取代之前的版本.

注意 : 客户的需求变化，以及技术进步可能导致产品的性能发生变化。

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma/)